（1）离聚物的链结构特征

质子交换膜PEM为一类酸性离聚物基固态电解质，因其具有电子绝缘和高效质子传导能力，作为核心电化学组件被广泛的应用于电解池[]、质子交换膜燃料电池[]、液流电池[]等领域。以质子交换膜燃料电池PEMFC为例，富氢燃料（氢气、甲醇等）在阳极发生氧化反应生成质子，质子由PEM传导到阴极与氧气发生还原反应，而电子则由外电路导出产生电流，其中PEM位于阴极和阳极之间，起到传导质子和隔绝阴阳极的作用，此外它还与电极表面催化剂层及燃料构成电化学反应三相界面，其结构、界面性质直接影响电化学反应动力学过程。

要实现下一代PEMFC“高功率密度”的需求，突破PEM的关键材料“不同温湿度工况下兼具高质子传导率和良好的机械性能”是目前的重要瓶颈。通常来讲，侧链含有亲水离子基团的链状聚合物作为PEM的离聚物基体的典型分子结构，其中聚合物主链为PEM提供机械性能，亲水离子基团则起到传导质子的功效。

国内外的研究者们围绕离聚物的化学组成、链序列结构、拓扑结构及离子基团种类与浓度展开了系统的研究工作，发现脂肪主链[]和芳香主链[]都可以为PEM提供一定的机械性能；相比于无规共聚物，梳型和嵌段共聚物等由于其微观结构上[16]存在纳米尺度的相分离，易形成亲水区相互连通的质子传输通道，从而提高质子传导率[17-19]。近年来，申请者通过可控聚合的方式设计了一系列不同拓扑结构的功能型嵌段共聚物[Chinese Chemical Letters,2020，，Macromolecular Rapid Communications. 2019, 1900101，Electrochemistry Communications, 2017, 77, 49-53.]，利用后磺酸化得到离子型嵌段共聚物BCPI并以此为基体制备了PEM[24]，证实了通过调控离子基团分布来改善离子相的连通性，进而提升PEM质子传导率。

离聚物的质子传导率符合Nernst-Einstein方程σ=F[SO3H]μ，即质子传导率σ与酸性离子基团浓度[SO3H]和有效质子淌度μ正相关（其中F为法拉第常数），而有效离子淌度μ与离子基团的解离常数和亲水通道的形状和尺寸密切相关。为了保证PEM的质子传导率，研究者倾向于选择解离常数较高的离子基团和增大酸性离子基团浓度的策略，然而当离聚物链中亲水离子基团浓度达到一定程度时，当PEMFC处于高温高湿工况下，高水合状态的PEM质子传导率较高，亲水离子相尺寸不断增大，影响疏水非离子相间的连续性而导致膜的溶胀率骤增导致PEM的机械性能显著降低；而当PEMFC处于高温低湿工况下，虽然避免了过度溶胀保证了机械性能，但PEM却因失水导致质子传导率骤降。因此，仅通过单一组分离聚物结构设计还很难解决PEM质子传导特性对湿度的过度依赖的问题。

（2）环境自适应异质PEM

国外研究者[29]受仙人掌结构的启发，在商用膜表面喷涂具有疏水纳米涂层，可在高湿度下通过疏水涂层限制膜的溶胀而提高机械性能、而低湿度时，疏水涂层表面的纳米裂纹收缩实现高保水能力从而提高质子传导，初步实现了可感知外界湿度变化而调节PEM自身性能的目标。这种通过异质膜的结构设计，实现了PEM智能感知外界工况并自动地进行膜结构调整以保证质子传导和机械性能，即“环境自适应异质PEM”的研究思路具有广阔的发展前景。然而，要实现PEM性能对外界湿度条件可适应的目标，需存在以下两个方面的科学问题，第一、异质组分结构的优化及合理的界面结构设计以满足与离聚物基体的良好结合；第二、异质组分在PEM中需具备特定的有序结构，以构筑质子传递的长程有序的界面通道。

在异质组分的界面结构设计方面，采用不同维度、化学结构、表面性质的纳米填充剂与离聚物复合制备杂化膜，可充分利用零维纳米颗粒[J. Mater. Chem. A 2015, 3, 18546-18556.]、一维、二维[]、 三维纳米材料与离聚物间的微纳米尺度的相互作用[]，一定程度上操控界面微环境。然而，由于可宏量制备的表面接枝聚合方法的限制，对于不同维度的纳米添加剂进行界面改性方法，还停留在硅烷偶连有机小分子或不同种类离子基团的表面修饰等。很大程度上限制了纳米填充剂与离聚物基体间微纳尺度相互作用的优化，对于两相界面的微通道的调控程度比较有限。

在异质PEM的有序结构构筑方面，近年来随着对PEM膜构效关系的深入研究，利用仿生结构筑有序PEM的开创性工作也相继被报道，如国内研究者报道以GO/polymer 、PDDA/ZrP[]等基元构筑仿珍珠层异质PEM膜等，但相关的深入研究还未展开。